2022年无锡市食品用纸包装、容器产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于食品用纸包装、容器产品质量市级监督抽查，监督抽查产品范围包括各种纸杯、纸餐盒、纸碗等。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

按照《江苏省产品质量监督抽查工作规范》关于监督抽查抽样要求，确定和实施抽样方案。此次监督抽查主要在市场销售、生产企业两大领域进行。

2.1实体店采样：

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量：纸和纸板2.5m2×3，纸容器50只×3；抽样基数需满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2生产企业抽样：

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111-2008规定的程序,采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。

抽样数量：纸和纸板2.5m2×3，纸容器50只×3；抽样基数不小于1000张/1000只。

一经采样，立即封样，任何人不得调换。所采样品应得到生产单位的确认。

3.检验要求

糖果包装原纸产品检验项目表1-1

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 抗张指数(纵横向) | QB/T1014 | QB/T1014 |

普通包装原纸产品检验项目表1-2

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 抗张指数(纵横向) | QB/T 1014 | QB/T 1014 |

其他类食品包装纸和纸板产品检验项目表1-3

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |

食品包装用淋膜纸和纸板产品检验项目表1-4

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |

淋膜纸杯产品检验项目表1-5

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |
| 12 | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011或产品明示执行标准 | GB/T 27590-2011或产品明示执行标准 |
| 13 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011或产品明示执行标准 | GB/T 27590-2011或产品明示执行标准 |
| 14 | 感官指标 | 产品明示执行标准 | 产品明示执行标准 |
| 注：流通领域购买纸杯样品，若产品标签注明接触食品类别及使用条件，则总迁移量项目按产品标签明示条件检测；若产品标签无明示，总迁移项目可采用：10%乙醇溶液， 70℃，2h。 |  |  |  |

淋膜纸餐具产品检验项目表1-6

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |
| 12 | 耐温试验 | GB/T 27589-2011产品明示执行标准 | GB/T 27589-2011产品明示执行标准 |
| 13 | 负重性能 | GB/T 27589-2011产品明示执行标准 | GB/T 27589-2011产品明示执行标准 |
| 14 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011或产品明示执行标准 | GB/T 27591-2011或产品明示执行标准 |
| 15 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011或产品明示执行标准 | GB/T 27591-2011或产品明示执行标准 |
| 注：流通领域购买淋膜纸餐具样品，若产品标签注明接触食品类别及使用条件，则总迁移量项目按产品标签明示条件检测；若产品标签无明示，则不进行总迁移量项目检测。 |  |  |  |

圆柱形复合罐产品检验项目表1-7

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量（多种） | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 4 | 重金属（Pb） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7 | GB 31604.7 |

纸板类罐、纸盒、纸板盒、纸袋产品检验项目表1-8

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |

淋膜纸盒、淋膜纸袋产品检验项目表1-9

| 序号 | 检测项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8 | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8 | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） | GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） | GB 4806.7 | GB 31604.9 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 2828.4-2008 计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序

GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品》

GB/T 27590-2011《纸杯》

QB/T 1014-2010《食品包装纸》

GB/T 10440-2008《圆柱形复合罐》

GB/T 27589-2011《纸餐盒》

GB/T 27591-2011《纸碗》

QB/T 2898-2007《餐用纸制品》

《食品相关产品生产许可实施细则（二）  食品用纸包装、容器等制品部分》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经（抽样）检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目出现不合格时，应依据标准判定规则判定为被抽查产品不合格。

检验检测报告结论用语见《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》附件12.2。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次检测相关产品标准及有关规定中不予复检的情况：（a）超过法定期限提出复检申请的；（b）微生物项目。